电子触点润滑防锈剂

特力LN-9402（SC-8338）

| 特 点 | 1）形成固态膜,且以化学键与底层金属结合,具有结合牢固耐磨,不吸附灰尘； 2）防止镍镀层的表面氧化、腐蚀或变色； 3）能满足各种不同的环境试验要求； 4）有良好的润滑效果； 5）减小摩擦系数，稳定接触电阻，改善插拔性能； 6）降低镀层的厚度，减少贵金属的消耗，延长产品的使用寿命； 7）能在常温下、短时间内浸涂，使用方便； 8）一液型，操作简单。 |
| --- | --- |
| 用 途 | 电子镀镍产品表面的防腐、润滑。 |
| 外 观 | 无色透明低粘度液体 |
| 比 重 | 1.32（15/4℃） |
| 粘 度 | @20℃ 1.0cst |
| 流 动 点 | -30℃以下 |
| 引 火 点 | 无 |
| 形成膜厚 | @20℃ 约0.5μm |
| 工作温度 | （-60～+100）℃ 短时间容许最高温度+140℃(小于10小时) |
| 涂敷温度 | 室温 |
| 使用方法 | 浸涂时间 2～3秒 干燥方法 110℃以下的热风干燥 |
| 主要成份 | (主要成份) 特殊蜡、防锈添加剂 （溶 剂） 三氯乙烷 |
| 安全性法规 | 毒物及剧毒物取缔法 不属 劳动安全卫生法 不属 消防法（危险物） 不属 |
| 包 装 | 5Kg/铁桶 |