含水性湿砂造型用脱模剂

特力SHTM—01

| 特 点 | 1）在恶劣的造型环境下，脱模性能优越； 2）在一般条件下，一次涂抹后，连续数次造型有效； 3）具有防锈功能，可延长模型使用寿命； 4）显著降低脱膜阻力，有利改善铸件外观质量； 5）具有优良的耐砂温性能，降低甚至取消型板加热； 6）含水性乳液，无火灾危险，安全性高； 7）使用量仅为油性产品的50%-20%，综合成本低。 |
| --- | --- |
| 用 途 | 湿砂造型的脱膜（离型）。 |
| 使用方法 | 原液使用，无需稀释： 1）首先用压缩空气将模型表面清理干净。 2）使用喷枪喷涂或用毛刷刷涂，均匀涂覆后，无需干燥，即可填砂造型。 |
| 性 状 | 外观： 白色乳液 比重：（15/4℃） 0.86 粘度：（30℃） 4.8cSt 引火点： 无（根据水的蒸发） 流动点： -5℃ |
| 注意事项 | 1）初期使用，最好是每次都喷涂，待模型发亮以后，可隔1-2次喷涂1次，若相隔次数太多，会对以后的造型不利，这一点应注意； 2）关于型板加热，初期可根据现场的实际情况，逐步降低加热温度，至取消加热（这要根据具体情况而定）； 3）属一般工业用油剂，应遵守一般工业油剂应遵守的注意事项； 4）若不慎沾上皮肤或误入眼内时，应立即用清水冲洗干净。 |
| 成 份 | 高级脂肪酸、表面活性剂、石油溶剂、水 |
| 包 装 | 20L、200L铁桶 |