电子触点润滑防锈剂

特力SJ-9700（EM-7000）

| 特 点 | 耐高温型的水性封孔剂； 因是水性,不受氟里昂、有机溶剂规定限制； 防止镀金层的表面氧化、腐蚀； 能满足各种环境试验的要求； 有良好的润滑效果； 减小摩擦系数，稳定接触电阻，改善插拔性能； 降低镀层的厚度，减少贵金属的消耗，延长产品的使用寿命； 能在常温下、短时间内浸涂，使用方便。 |
| --- | --- |
| 用 途 | 电子镀金产品表面的防腐、润滑。 |
| 外 观 | 白色乳液 |
| 比 重 | 0.98（15/4℃） |
| 凝 固 点 | 0℃以下 |
| 引 火 点 | 无 |
| PH 值 | 8.84 |
| 溶 解 性 | 水溶性 |
| 形成膜厚 | @20℃ 约0.5μm |
| 涂敷温度 | 常温 |
| 使用方法 | 稀释浓度： 用5倍去离子水稀释 涂抹方法： 常温浸涂 浸涂时间： 2-3秒 干燥方法： 110℃以下的热风干燥 |
| 注意事项 | 1）不要在0℃以下处保存； 2）涂抹后不要水洗； 3）要完全干燥； 4）浓度变高时，用去离子水稀释。 |
| 主要成份 | 应用表面活性剂 |
| 安全性法规 | 毒物及剧毒物取缔法 不属 劳动安全卫生法 不属 消防法（危险物） 不属 |
| 包 装 | 1Kg、17Kg/桶 |