电子触点润滑防锈剂

特力SY-9205(ェタ-ナル）

| 特 点 | 1）因是水性,不受氟里昂、有机溶剂规定限制； 2）对镀银接点有良好的防腐蚀、防变色性能； 3）能满足各种环境试验的要求； 4）有良好的润滑效果； 5）减小摩擦系数，稳定接触电阻，改善插拔性能； 6）降低镀层的厚度，减少贵金属的消耗，延长产品的使用寿命； 6）能在常温下、短时间内浸涂，使用方便。 |
| --- | --- |
| 用 途 | 电子镀银产品表面的防腐、润滑。(镀银防变色剂) |
| 外 观 | 青白色半透明液体 |
| 比 重 | 0.99（15/4℃ ） |
| 凝 固 点 | 0℃以下 |
| 引 火 点 | 无 |
| PH 值 | 5.82 |
| 溶 解 性 | 水溶性 |
| 形成膜厚 | @20℃ 约0.5μm |
| 涂敷温度 | 室温 |
| 使用方法 | 稀释浓度 用5倍去离子水稀释 涂抹方法 常温浸涂 浸涂时间 2～3秒 干燥方法 110℃以下的热风干燥 |
| 注意事项 | 不要在0℃以下处保存； 涂抹后不要水洗； 要完全干燥； 浓度变高时，用去离子水稀释。 |
| 主要成份 | 特殊有机化合物、应用表面活性剂 |
| 安全性法规 | 毒物及剧毒物取缔法 不属 劳动安全卫生法 不属 消防法（危险物） 不属 |
| 包 装 | １Kg、17Kg/桶 |