湿砂造型用脱模剂

特力SYTM—01

| 特 点 | 1）在恶劣的造型环境下，脱模性能优越； 2）在一般条件下，一次涂抹后，连续数次造型有效； 3）具有防锈功能，可延长模型使用寿命； 4）显著降低脱膜阻力，有利改善铸件外观质量； 5）对铸铁模型有短期的防锈作用； 6）适用于因油污和粉尘等污染的部位，有利于模型的清洁及洗净。 |
| --- | --- |
| 用 途 | 湿砂造型的脱膜（离型）。 |
| 使用方法 | 使用喷枪直接用原液少量均匀地喷涂。 |
| 性 状 | 外观： 红色液体 比重：（15/4℃） 0.80 引火点： 50℃ |
| 注意事项 | 1)属工业用油剂，应严格遵守一般工业用油剂的注意事项； 2)若不慎沾上皮肤或误入眼内时，应立即用水冲洗。 |
| 成 份 | 脂肪酸类、脂肪族系润滑油、石油系溶剂。 |
| 包 装 | 20L、200L铁桶 |