电子触点润滑防锈剂

特力YX-9202（C-9300）

| 特 点 | 1）显著的防潮、防腐蚀及防盐雾功能； 2）能满足各种不同的环境试验要求； 3）有良好的润滑效果； 4）减小摩擦系数，稳定接触电阻，改善插拔性能； 5）降低镀层的厚度，减少贵金属的消耗，延长产品的使用寿命； 6）涂覆工艺简单、使用成本低。 |
| --- | --- |
| 用 途 | 电子镀锡产品表面的防腐、润滑。 |
| 外 观 | 淡黄色透明液体 |
| 比 重 | 0.848（15/4℃） |
| 粘 度 | @0℃ 6800cst @40℃ 400cst @100℃ 32cst |
| 流 动 点 | -35℃ |
| 引 火 点 | 270℃ |
| 溶 解 性 | 酒精类 不溶 氯化溶剂类 可溶 氟素溶剂类 可溶 芳香族溶剂类 可溶 石油系溶剂类 可溶 |
| 形成膜厚 | @20℃ 约0.5μm |
| 工作温度 | （-70～+100）℃ |
| 涂敷温度 | 室温 |
| 使用方法 | 直接涂抹或用溶剂稀释5%—10%后直接涂抹 |
| 主要成份 | （基 油） 合成α- 烯烃 （添加剂） 防锈剂、油性向上剂、酸化防止剂 |
| 安全性法规 | 毒物及剧毒物取缔法 不属 劳动安全卫生法 不属 消防法（危险物） 第四类第四石油类 |
| 包 装 | 1L、17L/桶 |