电气接点用防秀剂

特力Z-9205(C-5005)

| 特 点 | 对各种镀层的接点有良好的防腐蚀性能； 有良好的润滑效果； 具有灭电弧的性能； 减小摩擦系数，稳定接触电阻，改善插拔性能； 降低镀层的厚度，减少贵金属的消耗，延长产品的使用寿命； 在-50℃以下的低温域也可使用、有优良的温度特性 |
| --- | --- |
| 用 途 | 电子产品触点用防腐、润滑，尤其适用于各种镀层的微动开关或导轨的防腐、润滑。 |
| 外 观 | 淡黄色脂状 |
| 混合稠度 | @25℃ 355 |
| 滴 点 | 198℃ |
| 溶 解 性 | 酒精 不溶 芳香族溶剂类 氯化物溶剂类 分散 氟素溶剂类 分散 |
| 形成膜厚 | @20℃ 约0.5μm |
| 工作温度 | （-60～+100）℃ |
| 涂敷温度 | 室温 |
| 使用方法 | 直接涂敷使用 |
| 主要成份 | （基 油） 炭氢化合物油 （增稠剂） 锂皂 （添加剂） 防锈剂，油性向上剂 |
| 安全性法规 | 毒物及剧毒物取缔法 不属 劳动安全卫生法 不属 PRTR法 不属 消防法（危险物） 不属 |
| 包 装 | 1Kg/塑料罐 |