电子触点润滑防锈剂

特力EM-9030

| 特 点 | - 干燥后镀层表面光亮均匀无印痕,不用水洗； - 具有良好的对孔处理效果,对镀金接点有良好的防腐蚀性能； - 不用电解处理,操作简单； - 减小摩擦系数，稳定接触电阻，改善插拔性能； - 降低镀层的厚度，减少贵金属的消耗，延长产品的使用寿命 - 有良好的润滑效果； - 短时间浸涂,效果非常明显 |
| --- | --- |
| 用 途 | 电子镀金产品表面的防腐、润滑 |
| 外 观 | 白色乳液 |
| 比 重 | 0.95（15/4℃） |
| 凝 固 点 | 0℃以下 |
| 引 火 点 | 无 |
| PH 值 | 9.3 |
| 溶 解 性 | 水溶性 |
| 形成膜厚 | @20℃ 约0.5μm |
| 涂敷温度 | 常温 |
| 使用方法 | 稀释浓度： 用5倍去离子水稀释 涂抹方法： 常温浸涂 浸涂时间： 1-2秒 干燥方法： 110℃以下的热风干燥 |
| 注意事项 | 1）不要在0℃以下处保存； 2）涂抹后不要水洗； 3）要完全干燥； 4）浓度变高时，用去离子水稀释。 |
| 主要成份 | 碳氢化合油 |
| 安全性法规 | 毒物及剧毒物取缔法 不属 劳动安全卫生法 不属 消防法（危险物） 不属 |
| 包 装 | 1Kg塑料罐、17Kg/罐 |